华瑞学院2010－2011年度第一学期考试卷A

考试科目：  机械工程材料   考试时间： 90分钟  专业： 机械制造及其自动化

| 题目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总分 | 核分人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题分 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 得分 | 评卷人 | 一、名词解释（本大题共5小题，每小题 2分，共10 分） |
| --- | --- | --- |

- 相

- 淬透性

- 固溶强化

- 强度

- 调质处理

| 得分 | 评卷人 | 二、判断题（若正确用“√”,否则用“×”。本大题共10小题，每小题1分，共10分） |
| --- | --- | --- |

- 合金的基本相包括固溶体、金属化合物和这两者的机械混合物。（      ）

- 实际金属是由许多位向不同的小晶粒组成的。（      ）

- 为调整硬度，便于机械加工，低碳钢，中碳钢和低碳合金钢在锻造后都应采用正火处理。（      ）

- 马氏体是碳在α-Fe中的过饱和固溶体，由奥氏体直接转变而来的，因此马氏体与转变前的奥氏体含碳量相同。（      ）

- 铸铁中的可锻铸铁是可以在高温下进行锻造的。（      ）

- 45钢淬火并回火后机械性能是随回火温度上升，塑性,韧性下降，强度,硬度上升。（      ）

- 高速钢反复锻造的目的是为了锻造成型。（      ）

- 发生过烧的工件可以通过重新加热后缓慢冷却使晶粒细化，而发生过热的工件只能报废。（      ）

- 所谓的本质细晶粒钢，是说它在任何条件下晶粒均不粗化。（      ）

- 不论含碳量高低，马氏体的硬度都很高，脆性都很大。（      ）

| 得分 | 评卷人 | 三、选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分） |
| --- | --- | --- |

- 两组元组成固溶体，则固溶体的结构（      ）。

A、与溶剂相同                B、与溶剂、溶质都不相同

C、与溶质相同                D、是两组元各自结构的混合

- 铸造条件下，冷却速度越大，则（      ）。

A、过冷度越大，晶粒越细      B、过冷度越大，晶粒越粗

C、过冷度越小，晶粒越细      D、过冷度越小，晶粒越粗

- 铁素体的机械性能特点是（      ）。

A、强度高、塑性好、硬度低    B、强度低、塑性差、硬度低

C、强度低、塑性好、硬度低    D、强度高、塑性差、硬度高

- 钢的淬透性越高，则其C曲线的位置       ，马氏体转变临界冷却速度越      。（      ）

A、越左，越大                B、越右，越大

C、越左，越小                D、越右，越小

- 焊接零件进行淬火时，应选用（      ）。

A、高淬透性钢        B、中淬透性钢       C、低淬透性钢

- 60钢制备弹簧淬火后应该选择      ，回火后组织是       。（      ）

A、低温回火，回火马氏体      B、中温回火，回火马氏体

C、低温回火，回火托氏体      D、中温回火，回火托氏体

- 机床床身选用（      ）。

A、Q235      B、T10A       C、HT150        D、45

- 一个合金的室温组织为，其组织组成物是（      ）。

A、、                       B、、、

C、、、                  D、、

- 马氏体转变属于（      ）。

A、扩散性相变   B、半扩散性相变  C、非扩散性相变

- 灰铸铁中的石墨呈（      ）。

A、片状       B、团絮状       C、球状       D、蠕虫状

| 得分 | 评卷人 | 四、填空题（本大题共4小题，每空1分，共10分） |
| --- | --- | --- |

1、按用途分类可以把碳钢分为               和               两类。

2、 钢中的有害杂质元素主要即硫和磷，S引起         ，P引起          。

3、碳溶解于的间隙固溶体是                 ；碳溶解于的

间隙固溶体是                 。

4、陶瓷的制造工艺为坯料制备、          、           。

5、依树脂受热时的行为塑料可以分为                和              。

| 得分 | 评卷人 | 五、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分） |
| --- | --- | --- |

- 按刃具钢的工作条件，其性能要求是什么？

- 何谓老化？如何防止高聚物的老化

- 为什么细晶粒钢强度高，塑性、韧性也好？

合金钢与碳钢相比，为什么它的力学性能好？热处理变形小？

| 得分 | 评卷人 | 六、综合题（本大题共3小题，每小题10分，共30分） |
| --- | --- | --- |

- 有人提出用高速钢制锉刀，用碳素工具钢制钻木材的φ10的钻头，你认为合适吗？说明理由.

- 根据 Fe-Fe3C 相图，计算：

- 含碳 0.6% 的钢在室温下平衡组

织中的组织组成物各占多少？

- 过共析钢中Fe3CⅡ 最多可达多少？

- 机床变速箱齿轮工作转速较高，性能要求：齿的表面硬度50～56HRC,齿心部硬度22～25HRC。

(1)应选下列哪种钢？35、45、20CrMnTi、T12、W18Cr4V

(2)制订工艺流程。

(3)进行何种热处理，并简述其目的。